EMFOS  Z

preparat do fosforanowania cynkowego stali i żeliwa metodą zanurzeniową

## Charakterystyka

EMFOS Z jest kwaśną cieczą o gęstości 1,5(0,05 g/cm3. Sporządzona kąpiel tworzy powłoki zbudowane z fosforanów cynku i żelaza. Masa jednostkowa powłoki wynosi 5-12 g/m2 w zależności od rodzaju podłoża i obróbki wstępnej. W zależności od przeznaczenia fosforanowanych wyrobów, należy każdorazowo dobrać właściwą technologię.

## Zastosowanie

EMFOS Z przeznaczony jest do wytwarzania drobnokrystalicznych powłok fosforanowych pod powłoki lakierowe, środki namydlające lub nasycanie olejami.

## Schemat procesu fosforanowania

Wyroby przeznaczone do fosforanowania muszą być starannie odtłuszczone. Zaleca się następujący przebieg procesu technologicznego

H2O

- odtłuszczanie alkaliczne

2, 3     płukanie

- fosforanowanie EMFOS Z

2, 3     płukanie

- suszenie

W przypadku fosforanowania wyrobów skorodowanych należy wprowadzić, dodatkowo, operację trawienia w 20% H2SO4 lub 15% HCl, po czym bardzo dokładnie wypłukać.

Jeśli powłoka fosforanowa ma być stosowana pod powłoki lakierowe, należy wprowadzić, dodatkowo, aktywowanie w aktywatorze tytanowym EMPAS AT. Wówczas przebieg procesu technologicznego jest następujący:

| odtłuszczanie alkaliczne – EMOP, płukanie, płukanie, trawienie w 20% H2SO4 lub 15% HCl, płukanie, płukanie, | aktywowanie – EMPAS AT, fosforanowanie – EMFOS Z, płukanie, płukanie, suszenie |
| --- | --- |

## Parametry fosforanowania

Stężenie koncentratu EMFOS Z w kąpieli		70 dm3/m3

Kwasowość całkowita kąpieli				45(2 pkt.

Kwasowość wolna kąpieli				5(1 pkt.

Temperatura kąpieli					45(5oC

Czas fosforanowania					8-10 min.

## Przygotowanie kąpieli do fosforanowania

Wannę do fosforanowania napełnia się wodą do ¾ objętości roboczej i dodaje się 70 dm3 preparatu EMFOS Z na każdy 1 m3 kąpieli. Następnie kąpiel doprowadza się do objętości roboczej i ogrzewa do właściwej temperatury.

# Badanie i uzupełnianie kąpieli fosforanującej

a)  Badanie i uzupełnianie kwasowości całkowitej

Kwasowość całkowitą ogólną kąpieli określa się w punktach, tj. liczbą cm3 0,1 N wodorotlenku sodowego zużytego do zobojętnienia 10 cm3 kąpieli wobec 5 kropli fenoloftaleiny /1% roztwór alkoholowy/ do uzyskania różowego zabarwienia. Przed miareczkowaniem próbkę należy odsączyć od osadu i ochłodzić do temperatury otoczenia.

Kąpiel uzupełnia się dodając 1,5 dm3 koncentratu EMFOS Z na każdy brakujący punkt kwasowości całkowitej ogólnej na 1m3 kąpieli.

b)  Badanie i uzupełnianie kwasowości wolnej

Kwasowość wolną określa się w punktach, tj. liczbą cm3 0,1 N wodorotlenku sodowego zużytego do zobojętnienia 10 cm3 kąpieli wobec oranżu metylowego /0,1% roztwór wodny/. W tym celu pobiera się 50 cm3 kąpieli i przenosi do kolby stożkowej, dodaje 2-3 krople oranżu metylowego i  miareczkuje 0,1 N NaOH do momentu uzyskania żółtego zabarwienia. Liczba zużytych cm3 roztworu wodorotlenku sodowego, podzielona przez 5 daje liczbę punktów kwasowości wolnej.

Przy prawidłowo prowadzonej kąpieli kwasowość wolna zmienia się bardzo powoli wzrastając. W przypadku zwiększenia się kwasowości wolnej poza zakres i stwierdzenia wytwarzania się nieprawidłowej powłoki fosforanowej, należy obniżyć kwasowość wolną przez dodanie wodorotlenku sodowego.

Na obniżenie kwasowości wolnej o jeden punkt należy dodać 400 g wodorotlenku sodowego na 1 m3 kąpieli. Wodorotlenek sodowy wprowadza się w postaci 10% roztworu.

## Urządzenia do fosforanowania - materiały

Wanny do fosforanowania, elementy grzejne, pompy, rury, dysze natryskowe powinny być wykonane z materiałów kwasoodpornych. Można również stosować materiały konstrukcyjne z tworzyw sztucznych, odporne na działanie kwasów i podwyższonej temperatury.

## Środki bezpieczeństwa przy magazynowaniu i transporcie

Koncentrat do fosforanowania typu EMFOS Z jest środkiem żrącym, kwaśnym. Preparat należy stosować w pomieszczeniach wentylowanych, w ubraniu ochronnym. Preparat należy przechowywać w pojemnikach dokładnie zamkniętych w pomieszczeniach wentylowanych, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. Chronić preparat przed zamarzaniem. Unikać wdychania oparów preparatu i bezpośredniego kontaktu ze skórą, oczami, ubraniem. W razie zetknięcia umyć wodą z mydłem.

## Wytyczne do obróbki ścieków

Zużytą kąpiel, rozcieńczoną wodami płuczącymi, doprowadzić do pH > 10 za pomocą 5% mleka wapiennego. Kąpiel należy intensywnie mieszać przez około 4 h. Następnie roztwór pozostawić do sedymentacji osadu. Klarowny roztwór zlać znad osadu i doprowadzić za pomocą 5% roztworu kwasu siarkowego do pH 6-9. Roztwór można odprowadzić do kanalizacji, a wysuszone osady pakować w worki polietylenowe i przekazywać firmom zajmującym się usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów.

# Text boxes

Fosf.

4

Płuk.

3

Odtł.

1

Płuk.

2

Susz.

5