EMOP

preparat do mycia i odtłuszczania metali

## Charakterystyka

EMOP jest nietoksycznym proszkiem barwy kremowo-białej, bez zapachu, dobrze rozpuszczalnym w wodzie. Odczyn wodnego roztworu jest alkaliczny – pH 12(1,0.

# Zastosowanie

EMOP przeznaczony jest do mycia zanurzeniowego lub natryskowego stali i żeliwa. Preparat może być stosowany przed procesami chemicznymi np. fosforanowaniem lub po obróbce mechanicznej.

# Technologia stosowania

EMOP może być stosowany w urządzeniach ultradźwiękowych lub wannowych metodą zanurzeniową oraz w urządzeniach natryskowych.

|  | Ultradźwięki i natrysk | wanna zanurzeniowa |
| --- | --- | --- |
| stężenie preparatu | 20-30 g/dm3 | 40-50 g/dm3 |
| temperatura | 40-50oC | 45-60oC |
| czas | 5-10 min. | 10-15 min. |
| alkaliczność | 11-18 pkt. | 23-30 pkt. |

## Przygotowanie kąpieli

Wannę napełnić wodą wodociągową do połowy objętości i ogrzać do temperatury około 40oC. Potrzebną ilość preparatu EMOP rozpuścić w ciepłej wodzie w zbiorniku pomocniczym. Po rozpuszczeniu przenieść do wanny roboczej i jeszcze raz dokładnie wymieszać.

## Badanie i uzupełnianie kąpieli

W celu ustalenia alkaliczności należy pobrać kąpiel z wanny roboczej, ostudzić do temperatury otoczenia (20-25oC), a następnie odmierzyć pipetą 10 cm3 kąpieli, przenieść do kolby stożkowej, dodać 2-3 krople czerwieni metylowej i miareczkować 0,1 n H2SO4 do zmiany barwy z żółtej na różową. Liczba zużytych cm3 0,1 n H2SO4 odpowiada liczbie punktów alkaliczności. Kąpiel uzupełnia się dodając na każdy brakujący punkt alkaliczności 1,7 g preparatu EMOP na każdy 1 dm3 kąpieli.

Obróbka ścieków

Zużytą kąpiel należy neutralizować 5% roztworem wodnym kwasu siarkowego, doprowadzając roztwór do pH 4-5. Podczas neutralizacji emulsje olejowe ulegają rozkładowi, a olej wypływa na powierzchnię. Proces ten powinien trwać około 4 h. W tym czasie kąpiel powinna być cały czas mieszana. Następnie należy dodać roztwór koagulujący (10% roztwór mleka wapiennego), który umożliwia dokładną sedymentację osadu, pH roztworu powinno wynosić 6,5-9,0. Roztwór zawiera fosforany, oleje i detergenty w ilości odpowiadającej przepisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 5.XI.1991 r. (Dz.U. Nr 116, poz.504).

Do osadu przechodzą:	fosforany		- ok. 80-90 % wag.

oleje i tłuszcze	- ok. 95-97 % wag.

detergenty		- ok. 90-92 % wag.

Uwaga:	Kąpiel EMOP bez płukania chroni wyroby przed korozją na czas magazynowania przez ok. 30 dni w pomieszczeniach suchych, w temperaturze pokojowej.

Wyroby umyte w preparacie EMOP po płukaniu powinny być obrabiane chemicznie z wytworzeniem powłoki konwersyjnej lub pasywowane, ewentualnie natłuszczane olejami, bądź emulsjami antykorozyjnymi.

Do pasywacji zaleca się stosowanie pasywatorów Empas 1N lub Empas 1E.