# EMPAL   N

### Preparat do mycia i pasywacji aluminium

EMPAL N jest nieszkodliwym dla środowiska preparatem do jednoczesnego mycia, trawienia i pasywacji aluminium.

Preparat zalecany jest do przygotowania powierzchni pod powłoki malarskie ze szczególnym uwzględnieniem farb proszkowych.

EMPAL N należy stosować metodą natryskową.

EMPAL N powoduje rozwinięcie powierzchni zapewniając dobrą przyczepność farby do podłoża, a odporność korozyjna i mechaniczna wymalowanego przedmiotu porównywalna jest z odpornością detalu chromianowanego i malowanego.

Parametry stosowania:

stężenie preparatu EMPAL N		15-20 g/dm3

alkaliczność kąpieli w punktach	7-10

temperatura kąpieli			35(5oC

czas						2-3 min.

## Przygotowanie kąpieli

W wannie napełnionej wodą o temp. 40oC sporządza się roztwór preparatu EMPAL N, po czym całość dokładnie miesza i podgrzewa do temp.45oC.

UWAGA: w przypadku pienienia się preparatu należy dodać 3 cm3/dm3 alkoholu butylowego lub denaturatu.

# Badanie i uzupełnianie kąpieli

Badanie kąpieli polega na określeniu jej alkaliczności wyrażonej w punktach. W tym celu pobiera się próbkę kąpieli i studzi do temperatury otoczenia. Następnie pobiera się pipetą 10 cm3 kąpieli, przenosi do kolby stożkowej i miareczkuje 0,1 N kwasem siarkowym wobec czerwieni metylowej do momentu zmiany barwy z żółtej na różową. Liczba zużytych cm3 0,1 N kwasu siarkowego odpowiada liczbie punktów alkaliczności. Kąpiel uzupełnia się dodając 2 g preparatu na 1 dm3 na każdy brakujący punkt.

UWAGA: częstotliwość wymiany kąpieli należy ustalić doświadczalnie. Wynika ona ze stopnia zanieczyszczenia powierzchni i rodzaju blachy aluminiowej, a w związku z tym ilości wytrąconego fosforanu glinu.

Płukanie zimne:		woda wodociągowa, czas 1-2 min.

Płukanie zimne: 		woda wodociągowa, czas 1-2 min.

Płukanie gorące: 		woda demineralizowana, czas 1-2 min., temp. 50-70oC

Suszenie:			temperatura 60-80oC

## Wytyczne w zakresie neutralizacji ścieków

EMPAL N jest nieszkodliwym dla środowiska preparatem zawierającym w swoim składzie związki dające się strącać prostymi metodami w postaci soli nierozpuszczalnych lub trudno rozpuszczalnych w wodzie.

Preparat nie zawiera chromu.

Podczas obróbki aluminium w preparacie EMPAL N zachodzi równocześnie proces mycia, trawienia i pasywacji. Podczas trawienia do roztworu przechodzą jony Al(III).

Obróbka ścieków sprowadza się do wytrącenia soli Al(III) i fosforanów.

Do obróbki należy stosować 5% roztwór kwasu siarkowego z dodatkiem siarczanu żelaza(III) i do korekty odczynu 10% roztwór mleka wapiennego.

### Opis metody

Do zbiornika zawierającego zużytą kąpiel EMPAL N oraz wody płuczące należy dodać 5% roztwór kwasu siarkowego (H2SO4) z dodatkiem 50 g/dm3 siarczanu żelaza(III). Proces należy prowadzić w czasie ok. 3 godzin intensywnie mieszając. Po 24 godzinach dodać 10% roztwór mleka wapiennego (Ca(OH)2), doprowadzając kąpiel do pH 6,5 – 9,0. Roztwór dokładnie wymieszać i pozostawić na ok. 24 godziny do sedymentacji osadu. Klarowny roztwór można odprowadzać do kanalizacji, a wysuszone osady, zawierające siarczan glinu, fosforan wapnia, siarczan sodu i śladowe ilości siarczanu i fosforanu żelaza pakować w worki polietylenowe i przekazywać do przerobu w wyspecjalizowanych zakładach lub wywozić na wysypisko odpadów.